相场层裂模拟

- 隐式动力学分析

- 相场模型的耦合方程为：

边界条件：

- 初值条件：

- 其中

- 通过设置不同的a1、a2、a3，可以拟合线性、指数型、双曲型软化曲线。（具体参考J.-Y. Wu, A unified phase-field theory for the mechanics of damage and quasi-brittle failure, J. Mech. Phys. Solids 103 (2017) 72–99.）

- 经过有限元离散，其残差可以表示为：

- Newton-Raphson迭代格式为：

- 其中，

- 在时刻，平衡方程可由HHT隐式动力算法写为：

- 其弱耦合切线刚度动力学方程为：

- 在abaqus子程序UEL中，提供切向刚度矩阵和残差即可。

- 显式动力学分析

- 为使相场方程显式化，在相场方程中引入一个粘性项：

- 由有限元离散化为：

- 其中：

- 对于平衡方程采用中心差分法：

- 对于相场方程采用前向差分法：

- 在abaqus子程序VUEL中，位移更新采用中心差分格式，需提供质量矩阵（M）、右端项；相场（温度）更新采用向前差分格式，需提供热容矩阵（C）；位移和温度对应自由度分别自动更新。质量矩阵和热容矩阵均采用集中对角化处理。程序中采用特定方式限制相场的范围，显式算法可以使用并行计算。

- 返回映射算法

- 给定应变增量，假设应变增量全部为弹性应变，则第n+1个增量步时的弹性试应力为：

- 若未发生塑性变形，则试应力为真实应力。

- 若发生塑性变形，省略下表n+1，由关联流动法则，则有：

- 在偏应力空间，屈服面沿着N径向返回，与同轴，则有

- 则有：

- 代入屈服函数：

- 得：

- 选取较小的根，即：

则偏应力为：

- 人工体积粘性方法

- 在显式动力学里，如果材料局部发生高速压缩，数值解会产生尖峰或振荡，为了稳定计算，在数值上给系统增加一个虚拟的耗散项：

- 其中是体积应变率，、为常数，是局部声速，为网格尺寸。在abaqus显式动力学计算中，默认参数为，，但是在子程序VUMAT/VUEL中需要手动配置。

- Gruneisen状态方程

- 压力由下式决定：

- 其中

- 由质量守恒定律得：

- 在小应变情况下，体应变与体积变化比有如下关系：

- 所以有：

- 此外，内能E可表示为：

- 在差分格式中，内能表示为：

- 则有线性方程组：

- 一维线弹性层裂模拟

- 初始情况下，左侧速度为250m/s，右侧静止。

- 材料参数为（单位 g、mm、ms）：

| - 名称 | - 数值 |
| --- | --- |
| - 密度 | - 8.924e-3g/mm^3 |
| - 杨氏模量 | - 117e3MPa |
| - 泊松比 | - 0.34 |
| - 强度 | - 2.5e3MPa |
| - 临界能量释放率 | - 0.8N/mm |

6.1 不考虑断裂时的线弹性模型

图1. 不考虑断裂时自由表面速度变化（蓝：隐式；红：显式）

6.2 考虑断裂时的线弹性模型

- 图2. 考虑断裂时的自由表面速度（蓝：隐式，红：显式）

- 图3. 是否采用人工体积粘性方法的显式算法（蓝：是；红：否）

七、考虑塑性及Grüneisen状态方程的一维和二维层裂模型

- 初始情况下，三种模型均为左侧速度为250m/s，右侧静止。

- 图4. 1D模型示意图

- 图5. 2D_A模型示意图                     图6. 2D_B模型示意图

- 材料参数为（单位 g、mm、ms）：

| - 序号 | - 名称 | - 1D模型 | - 2D_A模型 | - 2D_B模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 杨氏模量 | - 117e3MPa | - 117e3MPa | - 117e3MPa |
| - 2 | - 泊松比 | - 0.34 | - 0.34 | - 0.34 |
| - 3 | - 强度 | - 2.5e3MPa | - 2.5e3MPa | - 2.5e3MPa |
| - 4 | - 屈服强度 | - 230MPa | - 230MPa | - 230MPa |
| - 5 | - 临界能量释放率 | - 0.8N/mm | - 0.8N/mm | - 0.8N/mm |
| - 6 | - 相场宽度 | - 4.0e-3mm | - 4.0e-3mm | - 4.0e-3mm |
| - 7 | - 厚度 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 8 | - 密度 | - 8.924e-3g/mm^3 | - 8.924e-3g/mm^3 | - 8.924e-3g/mm^3 |
| - 9 | - 粘性系数 | - 1.0e-5ms | - 2.0e-5ms | - 2.0e-5ms |
| - 10 | - 时间步长 | - 1e-8ms | - 1e-8ms | - 1e-8ms |
| - 11 | - 体积粘性方法中的单元尺寸 | - 2.0e-3mm | - 1.0e-2mm | - 2.0e-2mm |
| - 12 | - 人工体积粘性参数 | - 1.2 | - 1.2 | - 1.2 |
| - 13 | - 人工体积粘性参数 | - 0.06 | - 0.06 | - 0.06 |
| - 14 | - Grüneisen状态方程参数 | - 3910.0mm/ms | - 3910.0mm/ms | - 3910.0mm/ms |
| - 15 | - Grüneisen状态方程参数 | - 1.51 | - 1.51 | - 1.51 |
| - 16 | - Grüneisen状态方程参数 | - 2.0 | - 2.0 | - 2.0 |
| - 17 | - Grüneisen状态方程参数 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 |
| - 18 | - 能量分解类型 | - 2.0 | - 2.0 | - 2.0 |

- 图7. 1D自由表面速度

- 图8. 2D_A右侧自由表面中点处速度

- 图9. 2D_B右侧自由表面中点处速度